## Slide 1: Proyecto FIA PYT-2019-0158: “Solución innovadora para la valorización de residuos de la industria de aceite de oliva: Desarrollo de carbones activados y biocombustible”
Cristina Segura; María de la Luz Morales
Notes: Esta es la diapositiva de inicio, en ella puedes editar los contenidos sugeridos en los campos, si dejas un campo sin editar, este no será visible durante la presentación.

## Slide 2: UDT
Notes: Esta diapositiva es de inicio de un contenido, consta de 3 campos editables, título, subtítulo y texto.

## Slide 3
Desarrollar carbones activados diferenciados y un combustible sólido densificado, a partir de residuos de la industria de aceite de oliva, como alternativa tecnológica innovadora que contribuya a la sustentabilidad y competitividad de las Pymes del sector.
Objetivos específicos:
Producir a escala demostrativa un combustible densificado a partir de alperujo.
Sintetizar carbones activados a partir de cuesco de aceituna con propiedades texturales y química superficial selectivas para la adsorción de H2S y de NH3.
Producir demostrativamente, a escala piloto, carbones activados a partir de cuesco de aceituna y validar su uso en remoción de NH3 y H2S
Validar técnica y económicamente el proceso industrial de producción de carbón activado y combustible sólido a partir de residuos de la industria olivícola.
Validar modelos de negocio asociativos y la evaluación de factibilidad económica que viabilicen la implementación de la solución productiva en las empresas locales.
Estimar el mercado potencial y difundir los resultados del proyecto dentro de los actores locales.
1000 kg
Oliva
Pasta batida
Fase Oleosa
Alperujo
Agua de lavado
Aceite Oliva
Agua
800 kg (12% cuesco)
200 kg
0,2 m3
Objetivos

## Slide 4: Plan de Actividades

## Slide 5: Actividades: Producción de Pellet (OE1)
Equipamiento preparación materia prima

## Slide 6: Actividades: Producción de Pellet (OE1)
Prensa peletizadora marca Kahl

## Slide 7: Actividades: Producción de Pellet (OE1)
Prensa peletizadora marca Kahl

## Slide 8: Actividades: Producción de Pellet (OE1)
Análisis/Muestra | Orujo (tres fases) | Hueso
Análisis elemental (%) (base seca) C H N S O |  | 
Cl % (base seca) | 0.012 | 0.0094
Cenizas % (base seca) | 2.169 | 0.251
Volátiles% (base seca) | 85.04 | 86.46
Carbono Fijo % (base seca) | 12.79 | 13.29
PCS (MJ/kg) | 21.86 | 18.87
PCI (MJ/kg) | 20.01 | 17.17
Caracterización física y química del Orujo (3 fases)

## Slide 9
Producción de combustible sólido estandarizado
Peletizado
Prensa Kahl (máx. 300 kg/h)
Análisis/ Pellet | Orujo 3 fases | 50/50 Pino/ orujo | 50/50 Euc./ orujo
Análisis elemental (%): C H N S O |  |  | 
Cl % (base seca) | 0.012 | 0.012 | 0.014
Cenizas % (base seca) | 2.169 | 1.01 | 1.04
Volátiles% (base seca) | 85.04 | 85.76 | 85.33
Carbono Fijo % (base seca) | 12.79 | 13.23 | 13.63
PCS (MJ/kg) | 21.86 | 19.56 | 18.33
PCI (MJ/Kg) | 20.01 | 17.84 | 16.60
Actividades: Producción de Pellet (OE1)

## Slide 10: Norma NCh-ISO 17225

## Slide 11
Actividades: Estudio de Combustión de Pellet
Caldera de pellet marca KWB Powerfire TDS 150
Analizador de gases Ecom J2KN Pro Expert
  Emisión de gases: CO, NO, NO2, SO2

## Slide 12
Producción Demostrativa de Pellet y Validación
Resultado: Pellet combustible obtenido a partir de residuos de la industria de aceite de oliva
  Producción demostrativa
  Caracterización del producto de acuerdo a Norma NCh-ISO 17225-6
  Pruebas de combustión del pellet
  Estimación de los costos de producción

## Slide 13: Vinculación con productores de aceite de oliva
Las actividades tienen por finalidad acortar la brecha entre la tecnología y sus potenciales usuarios.
Buscamos incorporar a las empresas en el proceso de desarrollo de la solución.

## Slide 14: Vinculación con productores de aceite de oliva
Visitas a Productores de aceite de oliva, actores del sector y potenciales usuarios (septiembre 2019 a septiembre 2020).
  Reunión con Gerente y/o encargado de producción.
  Conocer procesos y problemas particulares con residuos.
  Muestras de residuos.
  Caracterización y evaluación de residuos (costo aproximado MM$2,5)
Actividades

## Slide 15: Vinculación con productores de aceite de oliva
Mesas de trabajo con pequeños grupos de empresas productoras y asociados de AChBiom, Asociación Chilena de Biomasa.
  Mesas de trabajo integradas por 5 a 10 representantes, para validar la información obtenida en visitas, presentar propuestas de soluciones y vincular a los distintos actores.
  Acceso a la información del desarrollo.
          Desarrollo de la biomasa en Chile como una energía limpia, renovable y sustentable
          41 Asociados. Entre ellos empresas de soluciones para la generación de energía calórica renovable, fabricantes de pellets, comercializadores de combustibles renovables, especialistas en Cogeneración, Bioenergía y Biomasa, proveedores de servicios forestales, entre otras.
Actividades

## Slide 16: Vinculación con productores de aceite de oliva
Estudio de Mercado.
  Encuestas y entrevistas a Productores.
  Acceso a los resultados obtenidos.
Taller técnico de capacitación dirigido a empresas y profesionales. (Probablemente en Septiembre 2020, en Santiago)
  Incorpora los resultados obtenidos durante el primer año del desarrollo.
Determinar y Validar Modelos de Negocio que viabilicen la implementación de la solución propuesta. (septiembre 2020 a septiembre 2021)
  Se validará en las últimas mesas de trabajo.
Actividades

## Slide 17
Cristina Segura
María de la Luz Morales
c.segura@udt.cl
m.moralesb@udt.cl