## Slide 1: Proyecto FIA PYT-2019-0158: “Solución innovadora para la valorización de residuos de la industria de aceite de oliva: Desarrollo de carbones activados y biocombustible”
Dra. Cristina Segura, María de la Luz Morales
Unidad de Desarrollo Tecnológico
Taller: “Proyectos de economía circular en la industria del Aceite de Oliva”
14 de Enero de 2022
Principales resultados: Laboratorio, escalamiento y modelos de negocio
Notes: Esta es la diapositiva de inicio. en ella puedes editar los contenidos sugeridos en los campos. si dejas un campo sin editar. este no será visible durante la presentación.

## Slide 2
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
Desarrollar carbones activados diferenciados y un combustible sólido densificado, a partir de residuos de la industria de aceite de oliva, como alternativa tecnológica innovadora que contribuya a la sustentabilidad y competitividad de las Pymes del sector.
1000 kg
Oliva
Pasta batida
Alperujo
Aceite Oliva
Agua
800 kg (12% cuesco)
200 kg
Antecedentes
Industria de Aceite de Oliva en Chile
22.152 ha de plantaciones
22.500 ton/año de aceite (2019)
Proceso de extracción de aceite genera del orden de 80,000 ton/año de residuo (alperujo) que se caracteriza por su elevada humedad (70%)
Proceso de producción de aceite de oliva

## Slide 3
Caracterización de Alperujo y Orujo
Producción Combustible Densificado
Parámetro | Alperujo | Orujo
Humedad %, b.c.r | 76 | 60
Cenizas %, b.s | 2,6 | 2,2
Volátiles %, b.s | 83,9 | 85,0
Carbono Fijo %, b.s | 13,4 | 12,8
Análisis elemental % b.s Carbono, C Hidrógeno, H Nitrógeno, N Azufre, S *Oxígeno, O | 52,7 6,72 1,13 0,095 39,3 | 54,9 7,35 1,205 0,103 34,3
Contenido Cloro % b.s | 0,02 | 0,019
Orujo
Alperujo

## Slide 4: Planta pellets piloto UDT
Equipamiento preparación materia prima
Secador rotatorio
Contacto indirecto
Calefacción vapor saturado
Tamiz
Molino de martillo
Mezclador

## Slide 5: Planta pellets piloto UDT
Planta móvil montada en contenedor, permite ser transportada en camión de cama baja
Planta peletizadora UDT
Fabricante | AMADUS KAHL
País | Alemania
Máquina | Prensa 33-390 cpl
Capacidad de producción | 300 kg/h de pellet
Tipo de Matriz | Plana

## Slide 6: Preparación de materias primas:Secado
Alperujo fresco
La humedad se redujo de un 76% a un 67% después de dejar escurrir el sobrenadante durante una semana

## Slide 7: Preparación de materias primas
Secado alperujo/orujo equipo rotatorio UDT
Humedad 67-70%
Formación de costras en paredes y tubos del secador
Difícil mantención del equipo
Humedad 52-55%
Sin mayores inconvenientes operacionales
Fácil mantención del equipo
Humedad 9%
Tamaño 6 mm- 5 cm.
Alperujo
Orujo

## Slide 8: Preparación de materias primas-Conminución
Molienda alperujo
Alperujo 6 mm - 5 cm
Humedad: 9 %
Molino de martillo
Criba 2 mm
Alperujo ≤ 2 mm
Humedad: 8,7 %

## Slide 9
Pellets Combustible
Alperujo/eucaliptus
Alperujo/pino
Parámetro | Alperujo/ pino | Alperujo/ eucaliptus | Pellets agrícola B (NCh-ISO-17225-6)
Humedad %, base como es recibida (b.c.r) | 6,5 | 7,4 | <15
Dureza (%) | 93,4 | 96,5 | ≥96
Densidad (kg/m3) | 667 | 670 | ≥600
Cenizas %, base seca (b.s) | 1,7 | 2,1 | <10
Aditivos % | 2 | 2 | <5
Poder calorífico inferior o neto (PCI) MJ/kg, b.s | 20,1 | 18,7 | ≥ 14,5
Nitrógeno %, b.s | 0,60 | 0,59 | <2
Azufre %, b.s | 0,054 | 0,049 | <1
Ensayos demostrativos

## Slide 10: Alternativas secado residuos industria de aceite de oliva: secado térmico
Secador rotativo
Secado térmico:
Energía térmica residual de bajo costo
Contacto directo (más simple)
Contacto indirecto (complejos y más costosos)

## Slide 11: Alternativas secado residuos industria de aceite de oliva: secado solar
Sistema simple:
Piso impermeabilizado
Tipo invernadero
Sin sistemas de volteo
Baja inversión
Sistemas automatizados:
Tipo invernadero
Atmósfera controlada
Ventilación forzada
Equipo para la carga y volteo del material

## Slide 12: Alternativas secado residuos de la industria de aceite de oliva : alternativa mixta
Pre-Secado en Cancha:
Piso impermeabilizado
Tipo invernadero
Secado térmico:
Usa parte del residuo para el proceso de secado

## Slide 13
Aspectos económicos y ambientales
Pellets Combustible
Tipo combustible | Costo combustible ($/kg o m3) | Ahorro (%) | Emisiones (gCO2/MJ)
Pellets | 140 | - | 
GLP | 1.200 | 72,89 | 72,1
GN | 540 | 52,5 | 60,2
Diésel | 688,2 | 55 | 82,4
Costo producción pellets < 90 $/kg
Supuestos
Mezclas con Eucaliptus
Secado: secador rotatorio con quemador de biomasa
y/o
Secado

## Slide 14
Carbones Activados (CA)
Son materiales carbonosos de estructura cristalina y con porosidad interna altamente desarrollada, preparados a partir de derivados de petróleo, carbón mineral, cáscara de coco y en los últimos años a partir de residuos agrícolas (hueso de aceituna, cascara de nuez, cáscara avellana, etc.)
Formatos: en polvo, granulado o pellet
Usos de los CA: son variados siendo las más importantes como materiales adsorbentes para purificación de agua, purificación de aire, procesamiento de alimentos y bebidas, en industria química y farmacéutica, en minería para recuperación de oro, entre otras.
Producción Carbones Activados
Antecedentes

## Slide 15
El carbón activado es un material poroso que elimina compuestos orgánicos de líquidos y gases mediante un proceso conocido como "adsorción". En la adsorción, las moléculas orgánicas contenidas en un líquido o gas son atraídas y unidas a la superficie de los poros del carbón activado a medida que pasa el líquido o el gas.
Algunos grupos funcionales en el carbón activado
POROS + QUIMICA SUPERFICIAL
Excelente adsorbente

## Slide 16
Materias Primas
Hueso aceituna
Aserrín madera
Activación Química
Activación Física
Formato
Granular
Polvo
Pellet
Propiedades
Microporosos
Mesoporosos
Ácidos
Básicos
Producto: Carbón Activado
Sup.400-2.000 m2/g
Sólo importación
>2.500 ton/año
Minería, tratamiento de aguas, olores
2.000-7.000 USD/ton
Producción Carbones Activados
Antecedentes

## Slide 17
Preparación a escala de laboratorio
1
2
3
4
5
6
7
1) Controlador de flujo másico (N2), (2) Bomba HPLC, (3) Generador de vapor, (4) Controlador de temperatura, (5) Horno Tubular, (6) Trampa, (7) Venteo.
Sistema experimental de laboratorio para la pirólisis y activación
Carbonización(Pirólisis)
Adecuación de
materia prima
Activación
Producción Carbones Activados

## Slide 18
Muestra | Cenizas, % | Humedad,% | Volátiles, % | Carbón fijoa, % | C,% | H,% | N,%
Materia prima | 0,66 | 9,05 | 86,8 | 12,5 | 51,9 | 6,45 | 0,25
CA-CO2 | 2,12 | 4,05 | 9,72 | 88,2 | 96,0 | 0,86 | 0,99
CA-H2O | 3,19 | 1,25 | 8,14 | 88,7 | 94,2 | 0,90 | 0,66
CA-KOH | 5,30 | 1,15 | 22,4 | 72,3 | 86,9 | 0,68 | 0,97
CA-H3PO4 | 3,22 | 1,49 | 17,4 | 79,3 | 87,8 | 0,98 | 0,65
Norit GAC 1240 plusb | 5,89 | 3,95 | 9,65 | 84,5 | 91,4 | 0,36 | 0,88
Análisis próximo y último de los carbones activados preparados.
a %Carbón fijo (base seca)
b Carbón activado comercial
Análisis próximo y último de los biocarbones preparados muy similares a un carbón activado comercial

## Slide 19
Muestra | Área superficial (SBET), m2/g | Volumen total de poros (VT), cm3/g | Microporos, % | Cantidad total grupos ácidos, mmol/g | Adsorción de yodo, mg/g | Capacidad de adsorción NH3, mg/g | Capacidad de adsorción CH3SH, mg/g | Adsorción de azul de metileno, mg/g
CA-CO2 | 1.011 | 0,44 | 89 | 3,92 | 723 | 142 | 8,09 | 286
CA-H2O | 1.511 | 0,91 | 66 | 2,55 | 683 | 107 | 33,9 | 397
CA-KOH | 1.823 | 0,74 | 98 | 4,51 | 929 | 252 | 26,5 | 620
CA-H3PO4 | 1.986 | 1,15 | 64 | 3,63 | 718 | 156 | 8,11 | 247
Carbón mesoporoso ordenado a | 1.670 | 1,62 | - | - | - | 423 | - | -
Norit C Gran b | 1.328 | 1,12 | 47 | 3,33 | 706 | 157 | 1,07 | 377
AC-AN c | 975 | 0,51 | - | - | - | - | 70 | -
Propiedades texturales, cantidad total de grupos ácidos, adsorción de yodo y capacidad de adsorción de los carbones preparados por activación física y química.
a Saha et al., J. Colloid Interface Sci. 345 (2010) 402-409
b Carbón activado comercial
c Lee et al., J. Ind Eng. Chem. 16 (2010) 973-977
OTROS
ENSAYOS

## Slide 20
Producción Carbones Activados
Escalamiento de proceso de activación
Muestra | Área superficial específica (SBET), m2/g | Volumen total de poros (VT), cm3/g | Volumen microporos, % | Adsorción de CH3HS, mg/g
CA-H2O | 1.391 | 0,94 | 72 | 51,32
FOB < USD 900.000
Industrial

## Slide 21
Modelo de Negocios N°1

## Slide 22
Modelo de Negocios N°2

## Slide 23
Modelo de Negocios N°3
Negocio Tecnológico
Paquete Tecnológico producción de pellet, apoyo en la implementación de planta y asistencia técnica
Pago contrato y/o royalty
Negocio Productivo
Residuos del proceso productivo: Alperujo
Productor Aceite de Oliva
Valorización de residuos
Pago $
Planta Peletizadora
Sector industrial
Venta de energía
Empresa ESCO

## Slide 24
Cristina Segura María de la Luz Morales
c.segura@udt.cl m.moralesb@udt.cl